857 Royal Kitchen & Bath 
Акрилeн грунд за устойчивост на плесен
За Вътрешна Употреба
Висококачествен  100% акрилен грунд, устойчив на мухъл. Създаден, за да осигури високоефективен грунд и боя част от система устойчива на мухъл, специално за зони с висока влажност и кондензация на пари като кухни, бани, спа, мазета и други зони, изложени на влажност. Осигурява изключителни свойства на запечатване и адхезия. Може да се нанася под акрилни или емайлирани бои, както и върху нови и боядисани преди това повърхности. Бързо изсъхване и повторно нанасяне, притежава формула, устойчива на пръски. Лесно нанасяне и почистване. Няма неприятна миризма, не съдържа амоняк.
ЛОС (Летливи органични съединения): Максимално съдържание на ЕС за категория А/ж"Грундиращи покрития", тип ВР е 30 гр/л (2010). Готовият за употреба продукт съдържа max. 29 гр/л.
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО: ELOT EN ISO 9001
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ELOT EN ISO 14001
ПОКРИВНОСТ: 9-10 m2 /л. Разходната норма зависи от повърхността върху, която се полага.
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА: Повърхността за боядисване трябва да е чиста и без замърсявания, мазнини, лющеща се боя, прах, плесен и др. При лъскава повърхност е необходимо да се зашкури повърхността преди полагане. Нанесете два слоя 856 Royal Kitchen & Bath Акрилна сатенирана боя за устойчивост на плесен след грундиране на повърхността, както е посочено по-долу. При лъскава повърхност е необходимо да се зашкури повърхността преди полагане. Сухото шлайфане, пламъчното рязане и/или заваряването на сух слой боя ще създаде прахови изпарения.  Κогато е възможно, трябва да се използва мокро шлайфане/рендосване.  Осигурете добра вентилация по време на нанасяне и съхнене. Използвайте подходящо респираторно защитно оборудване.
[bookmark: _Hlk163421214]Забележка: Ако има плесен, отстранете с препарат за  измиване на плесен, като следвате указанията и предупрежденията на производителя. Нанесете 1 слой 857 Royal Kitchen & Bath Acrylic Mildew Resistance Primer след грундиране, както е описано по-долу.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Разбъркайте добре боята преди употреба. Нанесете с четка, валяк или машина. Разредете с  5%  чиста вода.
ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ: Суха на допир след: 1 час. Повторно боядисване: след 2 часа. Определени метеорологични условия(ниски температури и високи нива на влага) могат да повлияят неблагоприятно върху крайният резултат от боядисване. 
ПОЧИСТВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Отстранете колкото е възможно повече боя и почистете инструментите с топла, чиста вода и подходящ препарат. Да не се изхвърля в канализация, водосточни тръби.
Предпазни мерки за здравето, безопасността и опазването на околната среда: 
• При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. 
• Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. 
• Да се съхранява извън обсега на деца. 
• Съдът да се съхранява плътно затворен. 
•  Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото
 • Да се избягва изпускане в околната среда. 
• Съдържанието / съдът да се изхвърли в подходящо място или да се рециклира в съответствие с местните и национални разпоредби.
 • Съдържа:  5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) и 1,2-Benzisothiazol-3 (2H) -one. Може да предизвика алергична реакция. 
•  При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар. 
• Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. 
Съдържащ биоциден продукт с фунгицидни свойства. Активни съставки: Butylcarbamate-3-Iodo-2-пропинил (55406-53-6) за защита на покритието (филм). Не се изпразвайте в канали. Остатъчната вода от почистването на работното оборудване не трябва да влиза в земята или в повърхностни води.
ТОКСИКОЛОГИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР BG : +359 2 9154 233.
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