**856 Royal Kitchen & Bath   
Акрилна сатенирана боя за устойчивост на плесен  
За Вътрешна Употреба**

Висококачествен 100% акрилен латекс със сатенен завършек , устойчив на мухъл. Създаден, за да осигури филм с висока производителност, специално за зони с висока влажност и кондензация на пара, като кухни, бани, спа, мазета и други зони, подложени на влажност. Отлична покривност, елегантен сатенен завършек. Създава отлична адхезия върху чисти твърди повърхности и изключително устойчив на често миене. Бързо изсъхване ,повторно нанасяне, притежава формула, устойчива на пръски. Лесно за полагане и почистване. Няма неприятна миризма, не съдържа амоняк.

**ЛОС (Летливи органични съединения):** Максимално съдържание на ЕС за категория A/ а тип ВР “Матови покрития за вътрешни стени и тавани (коефициент на отражение < 25@60°)” е 30 g/l (2010). Готовият за употреба продукт съдържа max. 29 g/l.

**СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО: ELOT EN ISO 9001**

**СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ELOT EN ISO 14001**

**ПОКРИВНОСТ:** 14-15 m2 /л. Разходната норма зависи от повърхността върху, която се полага.

**ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:** Повърхността за боядисване трябва да е чиста и без замърсявания, мазнини, лющеща се боя, прах, плесен и др. При лъскава повърхност е необходимо да се зашкури повърхността преди полагане. Нанесете два слоя 856 Royal Kitchen & Bath Акрилна сатенирана боя за устойчивост на плесен след грундиране на повърхността, както е посочено по-долу. При лъскава повърхност е необходимо да се зашкури повърхността преди полагане. Сухото шлайфане, пламъчното рязане и/или заваряването на сух слой боя ще създаде прахови изпарения. Κогато е възможно, трябва да се използва мокро шлайфане/рендосване. Осигурете добра вентилация по време на нанасяне и съхнене. Използвайте подходящо респираторно защитно оборудване.

Забележка: Ако има плесен,използвайте препарат за измиване на плесен, като следвате указанията и предупрежденията на производителя. Нанесете два слоя 856 Royal Kitchen & Bath Acrylic Mildew Resistance Satin Finish след грундиране, както е описано по-долу.

**При нова шпакловка, мазилка и цялостно шпаклован гипсокартон:** Грундирайте в една ръка с акрилен стабилизиращ грунд на водна основа 852 Royal в една ръка.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Разбъркайте добре боята преди употреба. Нанесете с четка, валяк или машина. Разредете с 5% чиста вода.

**Предишно боядисани повърхности:** Уверете се, че повърхностите са напълно чисти и здрави. Грундирайте с 1 слой 857 Royal Kitchen & Bath Акрилен грунд за устойчивост на мухъл.

**Зидария, бетон, тухли:** Грундирайте с акрилен стабилизиращ грунд на водна основа 856 Royal Kitchen & Bath Акрилна сатенирана боя за устойчивост на плесен.

**ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ:** Сух на допир след: 2 часа. Повторно боядисване: след 8 часа. Определени метеорологични условия (ниски температури и високи нива на влага) могат да повлияят неблагоприятно върху крайния резултат от боядисване.

**ПОЧИСТВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ**

Отстранете колкото е възможно повече боя и почистете инструментите с топла, чиста вода и подходящ препарат. Да не се изхвърля в канализация, водосточни тръби.

**Предпазни мерки за здравето, безопасността и опазването на околната среда:**

• При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

• Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

• Да се съхранява извън обсега на деца.

• Съдът да се съхранява плътно затворен.

• Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото

• Да се избягва изпускане в околната среда.

• Съдържанието / съдът да се изхвърли в подходящо място или да се рециклира в съответствие с местните и национални разпоредби

• Съдържа: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) и 1,2-Benzisothiazol-3 (2H) -one. Може да предизвика алергична реакция.

• При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар.

• Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Съдържащ биоциден продукт с фунгицидни свойства. Активни съставки: Butylcarbamate-3-Iodo-2-пропинил (55406-53-6) за защита на покритието (филм). Остатъчната вода от почистването на работното оборудване не трябва да влиза в земята или в повърхностни води.

**ТОКСИКОЛОГИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР BG : +359 2 9154 233.**

**ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ**

**ДА СЕ СЪХРАНЯВА ИЗВЪН ОБСЕГА НА ДЕЦА**