**851 ROYAL МАТОВА ЕМУЛСИОННА БОЯ**

**ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА**

Боя с изключително качество за красиво, равномерно, матово завършващо покритие на подготвени по подходящ начин повърхности с гипсова замазка, бетон, тухли, зидария, гипсокартон и дърво. Няма неприятен мирис и се нанася лесно; не пръска при полагане, която бързо съхне, притежава отлична покривност и се почиства със сапун и вода.

**Подготовка:**

Повърхността трябва да е чиста, без прах, мазнини, лющеща се боя и плесен. Почистете със шкурка полираните повърхности. Обработката със шкурка, горещ въздух и др. на боядисани повърхности може да генерира опасен прах и/или пари. Да се работи в места с добро проветряване. Да се използва подходящо (дихателно) предпазно оборудване.

**Нанасяне**:

Нанесете един или два слоя върху подготвените по подходящ начин повърхности. За гладки повърхности използвайте валяк с къс косъм. Разредете с 5% чиста вода, ако е необходимо. ДА НЕ СЕ НАНАСЯ при температура под 10⁰ C.

**Начин на нанасяне:**

четка, валяк, пистолет.

**Време за съхнене:**

1 час. Нанесете повторен слой след 2-4 часа.

**Разходна норма:**

10-11 m²/l/покритие.

**Оцветяване**:

Да се използват само оцветители Royal.

**Почистване:**

Почистете инструментите с топла, сапунена вода.

Да се пази от замръзване.

**Още информация:**

вижте листовката с технически данни.

**СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО, СЕРТИФИЦИРАНА ОТ: ELOT EN ISO 9001**

**СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ: ELOT EN ISO 14001**

**Предпазни мерки за здравето, безопасността и опазването на околната среда:**

При нужда от медицински съвет носете съда или етикета със себе си .

• Да се пази от деца .

• Да се пази от попадане в очите, върху кожата или дрехите.

• Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

• Да се избягва изпускане в околната среда .

• Съдържанието и съдът да се изхвърлят в подходящо място за отпадъци или да се рециклират в съответствие с местното и националното законодателство.

• Дръжте съда плътно затворен.

• Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-едно и реактивна маса на 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-едно и 2-метил-2H-изотиазол-3-едно (3:1).

• Може да предизвика алергична реакция.

• Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, ако не се чувствате добре.

• Информационният лист за безопасност се предоставя при поискване.

**ЛОС:** Този продукт принадлежи към категорията A/a тип WB (вътрешни матови стени и тавани (блясък <25@60°). Лимит на ЕС: 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 29 g/l ЛОС.

**Център по токсикология: +359029154233**