854 ROYAL БОЯ ЗА ТАВАНИ

ВИСОК КЛАС АКРИЛЕН МАТ

ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

Висококачествена ултра матова акрилна боя за тавани. Осигурява красиво равномерно матово покритие, като намалява отблясъците и сенките от светлина по тавана. Специална антимухълна формула. С висока покривност, отворено време за работа и изравняващи свойства, специално разработена формула да не пръска при полагане. Осигурява устойчиво на мухъл покритие, без амоняк, без мирис, лесна за употреба и безвредна за околната среда.

ЛОС (Летливи органични съединения):

Максимално съдържание на ЕС за категория A/ а тип ВР “Матови покрития за вътрешни стени и тавани (коефициент на отражение < 25@60°)” е 30 g/l (2010). Готовият за употреба продукт съдържа max. 29 g/l.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ELOT EN ISO 9001

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ELOT EN ISO 14001

ПОКРИВНОСТ:

10-11 m2 /л. Разходната норма зависи от повърхността върху, която се полага.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА: Повърхността за боядисване трябва да е чиста и без замърсявания, мазнини, лющеща се боя, прах, плесен и др. При лъскава повърхност е необходимо да се зашкури повърхността преди полагане. Нанесете два слоя 854 ROYAL CEILING PAINT ULTRA MATTE FINISH след грундиране на повърхността, както е посочено по-долу.

При нова шпакловка, мазилка и цялостно шпаклован гипсокартон: Грундирайте в една ръка с акрилен стабилизиращ грунд на водна основа 852 Royal Primer. Зидария, бетон, тухли: Грундирайте с акрилен стабилизиращ грунд на водна основа 852 Royal в една ръка.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Разбъркайте добре боята преди употреба.

Нанесете с четка, валяк или машина.

Разредете с 5 % чиста вода.

ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ:

Суха на допир след: 1 час. Повторно боядисване: след 2-4 часа. Определени метеорологични условия(ниски температури и високи нива на влага) могат да повлияят неблагоприятно върху крайният резултат от боядисване.

ПОЧИСТВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Отстранете колкото е възможно повече боя и почистете инструментите с топла, чиста вода и подходящ препарат. Да не се изхвърля в канализация, водосточни тръби.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

• Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки.

• Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

• Съдържа: смес от: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.247-500-7] and 2- methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) и 1,2-Benzisothiazol-3 (2H) -one. Може да предизвика алергична реакция.

• Да се съхранява извън обсега на деца.

• Съдът да се съхранява плътно затворен.

• Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

• При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

• Да се избягва изпускане в околната среда.

• Съдържанието / съдът да се изхвърли в подходящо място или да се рециклира в съответствие с местните и национални разпоредби.

• При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар.

• Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Съдържа биоциден продукт с фунгицидни свойства.

Активни съставки: бутилкарбамат-3-йодо-2-пропинил (CAS-No. 55406-53-6) за защита на покритието (филм). Не изпразвайте в канализацията. Остатъчната вода от почистването на работното оборудване не трябва да попада в земята или в повърхностните води.

ТОКСИКОЛОГИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР BG : +359 2 9154 233.

Разбъркайте добре продукта преди употреба и пазете от замръзване.

Да не се полага при температури по- ниски от 10°С